中  华  人  民  共  和  国  国  家  标  准

安    全    网

GB 5725—1997

代替  GB 5725～572６—８５

1  范围

本标准规定了安全网定义、产品分类、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于建筑等高处作业用的安全网。

2  引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 2828—87  逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 2829—87  周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

GB 4609—84  塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法

GB 8834—88  绳索  有关物理和机械性能的测定

GB／T 14522—93  机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法

GB l6909—1997  密目式安全立网

3  定义

本标准采用下列定义。

3．1  安全网safetv net

用来防止人、物坠落，或用来避免、减轻坠落及物击伤害的网具。安全网一般由网体、边绳、系绳等构件组成。

3．2  网体  net body

由单丝、线、绳等经编织或采用其他成网工艺制成的，构成安全网主体的网状物。

3．3  边绳  side rope

沿网体边缘与网体连接的绳。

3．4  系绳tied rope

把安全网固定在支撑物上的绳。

3．5  筋绳  tendon roPe

为增加安全网强度而有规则地穿在网体上的绳。

3．6  菱形、方形网目边长  length of therhombus and rectangle mesh

相邻两个网绳结或节点之间的距离。

3．7  规格specification

用安全网的宽度(高度)和长度表示其规格，单位是米。

3．8  安装平面  setting surface

安全网支撑点所在的平面。

3．9  平网horizontal safety net

安装平面不垂直水平面，用来防止人或物坠落的安全网。

3．10  立网  vertical  safety net

安装平面垂直水平面，用来防止人或物坠落的安全网。

3．11  密目式安全立网  fine mesh safety vertical net

网目密度不低于800目／100cm2，垂直于水平面安装用于防止人员坠落及坠物伤害的网。一般由网体、开眼环扣、边绳和附加系绳组成。[GB 16909—1997]

4  分类、标记

4．1  根据功能，产品分为三类：

a)　平网；

b)　立网；

c)　密目式安全立网。

4．2  产品标记由名称、类别、规格三部分组成，字母P、L、ML分别代表乎网、立网及密目式安全立网。

4．3  标记示例：

示例1：宽3m，长6m锦纶平网：

锦纶安全网-P-3×6 GB 5725

示例2：宽1．8，长6m密目式安全立网：

ML-1．8×6 GB 16909

示例3：宽(高)4m，长6m阻燃维纶立网：

阻燃维纶安全网-L-4×6  GB 5725

5  技术要求

5．1  安全网可采用锦纶、维纶、涤纶或其他的耐候性不低于上述品种(耐候性)的材料制成。

5．2  同一张安全网上的同种构件的材料、规格和制作方法须一致。外观应乎整。

5．3  平网宽度不得小于3m，立网宽(高)度不得小于1．2m，密目式安全立网宽(高)度不得小于1．2m。产品规格偏差：允许在±2％以下。每张安全网重量一般不宜超过15kg。

5．4  菱形或方形网目的安全网，其网目边长不大于8cm。

5．5  边绳与网体连接必须牢固，平网边绳断裂强力不得小于7000N；立网边绳断裂强力不得小于3000N。

5．6  系绳沿网边均匀分布，相邻两系绳间距应符合表1规定。长度不小于0．8m。当筋绳、系绳合一使用时，系绳部分必须加长，且与边绳系紧后，再折回边绳系紧，至少形成双根。

表1

| 安全网类别 | 相邻两系绳间距，m |
| --- | --- |
| 平网 | ≤0.75 |
| 立网 | ≤0.75 |
| 密目式安全立网 | ≤0.45 |

5．7  筋绳分布应合理，平网上两根相邻筋绳的距离不小于30cm，筋绳的断裂强力不大于3000H。

5．8  网体(网片或网绳线)断裂强力应符合相应的产品标准。

5．9  安全网所有节点必须固定。

5．10  按附录A规定的方法进行试验，安全网的冲击性能应符合表2的规定。

表2

| 安全网类别 | 平网 | 立网 | 密目式安全立网 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲击高度，m | 10 | 2 | 1.5 |
| 试验结果 | 网绳、边绳、系绳不断裂 | 网绳、边绳、系绳不断裂 | 符合GB 16909的规定 |

5．11  密目式安全立网技术要求应符合GB 16909的规定。

5．12  阻燃安全网必须具有阻燃性，其续燃、阴燃时间均不得大于4s。

6  检验方法

6．1  材料耐候性能试验按GB／T 14522—93中4．2规定进行。

6．2  外观检验采用目测。

6．3  规格与网目边长采用钢卷尺测量(精度不低于1mm)，重量采用秤测定(精度不低于0．05kg)。

6．4  绳的断裂强力试验按GB 8834规定进行。

6．5  冲击试验按附录A规定进行。

6．6  平网和立网的阻燃性试验按GB 4609规定进行(试验绳径不大于7mm)。

6．7  密目式安全立网的试验方法按GB l6909规定进行。

7  检验规则

7．1  检验分出厂检验和型式检验两类：

7．1．1  出厂检验包括的项目：

a)　外观(5．2、5．9)、规格、重量(5．3)、网目边长(5．4)；

b)　边绳、筋绳的断裂强力；

c)　抗冲击性能；

d)　耐贯穿性能(适用密目式安全立网)；

e)　阻燃性能(适用阻燃安全网)。

7．1．2  型式检验包括5．1～5．12规定的全部项目。

7．2　有下列情况之—时，应进行型式试验：

a)　新产品或者产品转厂生产的试制定型鉴定；

b)　正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)　成批大量生产时，每年进行一次周期性检验；

d)　产品长期停产后，恢复生产时；

e)　出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f)　国家质量监督机构提出型式检验要求时。

7．3  出厂检验按GB 2828规定的一次抽样方案逐批进行。

7．3．1  产品以一次生产投料为一批，但最多不能超过3000张。各项试验的样本大小、检查水平、不合格分类、合格质量水平及判定数组见表3。

表３

| 检验项目 | 批量范围 | 样本 大小 | 检查 水平 | 不合格分类 | 合格质量水平AQL | 判定数组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格判定数 Ac | 不合格判定数 Re |
| 外观 | ≤15 | 2 | S-3 | C | 6.5 | 0 | 1 |
|  | 16~50 | 3 |  |  |  | 0 | 1 |
|  | 51~150 | 5 |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 151~500 | 8 |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 501~3０00 | 13 |  |  |  | 2 | 3 |
| 规格 | ≤5０ | 2 | S-1 | B | 6.5 | 0 | 1 |
|  | 51~500 | 3 |  |  |  | 0 | 1 |
|  | 501~3000 | 5 |  |  |  | 1 | 2 |
| 重量 | ≤15 | 2 | S-3 | C | 6.5 | 0 | 1 |
|  | 16~50 | 3 |  |  |  | 0 | 1 |
|  | 51~150 | 5 |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 150~500 | 8 |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 501~3000 | 13 |  |  |  | 2 | 3 |
| 绳断裂强力 | ≤5０ | 2 | S-1 | B | 6.5 | 0 | 1 |
|  | 51~500 | 3 |  |  |  | 0 | 1 |
|  | 501~3000 | 5 |  |  |  | 1 | 2 |
| 冲击试验 | ≤5０ | 2 | S-1 | A | 4.0 | 0 | 1 |
|  | 51~500 | 3 |  |  |  | 0 | 1 |
|  | 501~3000 | 5 |  |  |  | 0 | 1 |
| 阴燃性 | ≤5０ | 2 | S-1 | A | 4.0 | 0 | 1 |
|  | 51~500 | 5 |  |  |  | 0 | 1 |
|  | 501~3000 | 5 |  |  |  | 0 | 1 |

7．4  型式检验按GB 2829规定进行，采用判别水平DL＝Ⅱ，不合格质量水平RQL＝50，样本n＝3，合格判定数Ac＝0，不合格判定数Re＝1，一次抽样方案。

8  标志、包装、运输、贮存

8. 1  产品标志包括以下内容：

a)　产品名称及分类标记；

b)　网目边长；

e)　制造厂名、厂址；

d)　商标；

e)　制造日期(或编号)或生产批号；

f)　有效期限；

g)　其他按有关规定必须填写的内容如生产许可证编号等。

8．2  每张安全网宜用塑料薄膜、纸袋等独立包装，内附产品说明书、出厂检验合格证及其他按有关规定必须提供的文件(如安鉴证等)。外包装可采用纸箱、丙纶薄膜袋等，上面应有以下标志：

a)　产品名称、商标；

b)　制造厂名、地址；

c)　数量、毛重、净重和体积；

d)　制造日期或生产批号；

e)　运输时应注意的事项或标记等。

8．3  安全网在贮存、运输中，必须通风、避光、隔热，同时避免化学物品的侵袭，袋装安全网在搬运时，禁止使用钩子。

8．4  贮存期超过两年者，按0．2％抽样，不足1000张时抽样2张进行冲击试验，符合5．10、5．11要求后方可销售使用。

附  录    A

(标准的附录)

安 全 网 冲 击 试 验 方 法

A1  原理

利用专用的试验装置，使模拟人形沙包从规定的高度自由落入试验网，根据其破坏程度来判断安全网的抗冲击性能。

A2  试验装置及用具

A2．1  长100cm，底面积2800 cm2，重100kg±2kg的模拟人形沙包一个。

A2．2  具有能将模拟人形沙包提升、释放使之在规定的位置自由落体的试验台架一个。

A2．3  刚性试验框架

a)　长6m、宽3m、高度不小于2．5m，采用不个于Φ100mm×5mm钢管焊成，总重量不少于200kg(平网、立网试验用)。

b)　密目式安全立网按GB l6909有关规定进行。

A3  试样

试样为3m×6m的平网或立网。

A4  试验方法

A4．1  平网或立网的冲击试验点如图A1所示。

A—冲击试验点

图A1

A4．2  密目式安全立网的冲击试验按GB 16909有关规定进行。

A4．3进行冲击试验的模拟人形沙包的长边应：

a)　菱形网目安全网：平行于安全网长边；

b)　方形网目安全网：平行于安全网短边。

Ａ５　试验步骤

A5．1  将试验网牢固系在试验框架上。

A5．2  利用试验台架的提升；释放机构将模拟人形沙包提升到试验点的上方，使其底面与试验框架所在平面间的距离等于试验高度，并按规定调整其方向。然后释放模拟人形沙包使之自由落下。

A6  试验结果评定

按表2规定进行。

附　　录　　　　B

(提示的附录)

安　全　网　的　一　般　使　用　规　则

B1  安装时注意事项

B1．1  安全网上的每根系绳都应与支架系结，四周边绳(边缘)应与支架贴紧，系结应符合打结方便，连接牢固又容易解开，工作中受力后不会散脱的原则。有筋绳的安全网安装时还应把筋绳连接在支架上。

B1．2  平网网面不宜绷得过紧，当网面与作业面高度差大于5m时，其伸出长度应大于4m，当网面与作业面高度差小于5m时，其伸出长度应大于3m，平网与下方物体表面的最小距离应不小于3m。两层平网间距离不得超过10m。

B1．3  立网网面应与水平面垂直，并与作业面边缘最大间隙不超过10cm。

B1．4  安装后的安全网应经专人检验后，方可使用。

B2  使用

B2．1  使用时，应避免发生下列现象：

a)　随便拆除安全网的构件；

b)　人跳进或把物品投入安全网内；

c)　大量焊接或其他火星落入安全网内；

d)　在安全网内或下方堆积物品；

e)　安全网周围有严重腐蚀性烟雾。

B2．2  对使用中的安全网，应进行定期或不定期的检查，并及时清理网上落物污染，当受到较大冲击后应及时更换。

B3  管理

安全网应由专人保管发放，暂时不用的应存放在通风、避光、隔热、无化学品污染的仓库或专用场所。